ویژگی ساختاری SnS خالص و لایه های نازک ایندیم-آلاییده SnS  با استفاده از ایزوتروپی و مدل های ایزوتروپی

چکیده: 
یک مسیر الکتروشیمیایی برای تهیه لایه های نازک ایندیم-آلاییده SnS  و خالص SnS استفاده شده است. شش نمونه شامل لایه های نازک ایندیم-آلاییده SnS  و ناآلاییده  SnS در لایه شیشه ای اکسید قلع فلورین-آلاییده واقع می شود.  محلول آبی حاوی SnCl2 و Na2S2O3 به عنوان الکترولیت اولیه استفاده می شود. نمونه های مختلف ایندیم-آلاییده   SnS با افزودن مقدار متفاوت 1mM  محلول InCl3 به الکترولیت اول تهیه شدند. پتانسیل کاربردی (E)، زمان رسوب (t)، pH  و درجه حرارت حمام (T) به ترتیب در −1 V, 30 min, 2.1 و 60 °C  حفظ می شود.  برای همه نمونه ها، به جز غلظت  ناخالص ساز-ایندیم، تمام پارامترهای رسوب یکسان هستند.  پس از آماده سازی، پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی  اسکن انتشار میدانی (FESEM) به همراه پیوستگی آنالیزگر اشعه ایکس پراکنده انرژی (EDX)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی انتقال (TEM)  برای تعین خواص ساختاری لایه های رسوب شده استفاده می شود. الگوهای  XRD نشان داد که لایه های نازک ایندیم-آلاییده SnS  و غیر آلاییده سنتز شده در ساختارارتورومبیک متبلورشده بود. شکل کریستال SnS در تصویر TEM کروی بود.  مطالعات وسیع  پیک اشعه ایکس با استفاده از روش شرر، مدل ویلیامسون هال  (W-H) (شامل مدل تغییر شکل یکنواخت (UDM)، مدل تغییر فشار یکنواخت (UDSM) و  مدل تراکم  تغیرشکل انرژی یکنواخت (UDEDM) و روش طرح میزان فشار  SSP انجام شد. با استفاده از این تکنیکها، اندازه کریستالیت و فشارهای شبکه پیش بینی شده است. توافق خوبی در اندازه ذرات حاصل شده توسط روش W-H- و SSP با تصویر TEM وجود دارد.

کلمات کلیدی: SnS، رسوبد هی برقی، ویلیام سان هال، اشعه ایکس، آلاییده، طرح میزان-فشار

1.مقدمه
در سال های اخیر، سولفید قلع (SnS) ، با طیف وسیعی از کاربردهای مانند آشکارسازهای نزدیک به مادون قرمز، خازن های الکتروشیمیایی [1]، نوارضبط هولوگرافی، سلول های فتوولتائیک و  باتری های لیتیومون، [2-8[توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  SnS نیمه هادی متعلق به گروه IV-VI ا دارای محور طول b با شبکه ثابت است

A=0.4321 nm, b=1.119 23nm, c=0.39838nm

آن ساختار لایه ای دارد. با توجه به شکل 1، SnS شامل دو لایه  پیوند نیروی واندوالس  ضعیف است که در آن اتمها با پیوند کواندنسیون محکم پیوند می خورند.  SnS  تنوعی از شکاف باند انرژی  دارد که مربوط به روش آماده سازی است. شکاف پیوند SnS به عنوان 1.3-2.3 eV برای شکاف پیوند مستقیم و 1.0-1.2 eV برای شکاف پیوند غیر مستقیم گزارش شده است [10]. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد SnS مانند ضریب جذب بالا (>104 cm−1) غلظت حامل مناسب [9]، فراوانی در طبیعت، غیر سمی بودن و هزینه بهره وری،  نامزد  امیدبخشی  برای استفاده در لایه جذب کن در برنامه های کاربردی سلول خورشیدی لایه های نازک بود.

تکنیک های مختلف برای ترسیب SnS  مانند رسوبگیری-پیرولیتیک اسپری [12-14]، پرتو مولکولی اپیتاژی (MBE)  [15]، روش هیدروترمال [6، 7، 16]، رسوبگیری حمام شیمیایی [17-20]، تبخیر پرتو الکترون [21، 22]، روش  SILAR [23] و  تکنیک رسوب دهی برقی [11، 24[استفاده شد.  مسیر الکتروشیمیایی با توجه به سادگی، هزینه بهره وری و قابلیت کنترل پارامترهای آن با دقت بالا روش خوبی است.  همچنین این روش ارزان است [25].

برای برآورد اندازه ماده کریستالیت ، روش شرر استفاده می شود.  به هرحال، دوعوامل ضروری شامل فشار ناهمگن و اثرات  مفید برای به دست آوردن اندازه کریستالیت بررسی نمی شود.

شکل 1: آرایش Sn  و S  در شبکه SnS

بنابراین، روش SSP W-Hand  تکنیکی متوسط ​​برای برآوردهای  بسیار واقع بینانه اندازه کریستالیت و فشارشبکه می باشد[26].  همانطور که می دانیم،  پیک های پراکندگی به علت  انحراف از بلورینگی کامل افزایش می یابد. از تجزیه و تحلیل عرض پیک،  اندازه کریستالیت و فشارشبکه حاصل شود.  اندازه ذرات تقریبا بزرگتر از اندازه کریستالیت به علت جمع شدن ساختارهای کریستالیت می باشد[27]. برای بدست آوردن   کریستال واقعی جدا از  کریستال کامل، فشار شبکه ایجاد می شود. منابع فشار شبکه ای نواقص کریستالی مانند جابجایی ها، مرزهای دانه، اتصالات سه گانه، استرس های متخلخل، گسل های انباشته، تنش های انسجام، و غیره است. برخی از پارامترهای ساختاری مانند نیروی پیک ها، شدت پیک ها و تغیر موقعیت پیک ها بر اندازه کریستالیت و فشار شبکه تاثیر می گذارد. عرض پیک و فشار شبکه به ترتیب بستگی به   /1 cos θ و tan θ  [28] دارد. برای به دست آوردن اندازه کریستالیت و فشار شبکه به عنوان تابع  2 θ، می توان با دو روش به نام های ویلیام سان-هال (W-H) و روش طرح فشار-شبکه (SSP)  استفاده کرد.

در این کار، شش نمونه (شامل ایندیم-آلاییده SnS  و ناآلاییده  SnS  ) توسط رسوب الکتروشیمیایی از محلول آبی سنتز شده است. با استفاده از داده XRD، اندازه کریستالیت، فشار شبکه و سایر پارامترهای مرتبط با روش های  UDM، UDSM، UDEDM و SSP  حاصل شده است. مقادیر اندازه کریستالیتی که از روش  شرر، روشهای W-H و SSP به دست آمده، توسط تصویرTEM  تایید شد. متوجه شدیم که روش SSP W-Hand هنوز بر روی لایه های نازک ایندیم-آلاییده  SnS بررسی نشده است.

2.  تجربی

2.1  مواد و فرایند

لایه های نازک ایندیم-آلاییده  SnS و خالص  با استفاده از  مسیر الکتروشیمیایی روی  زیرلایه شیشه ای روکش دار اکسید قلع فلورین-آلاییده (FTO) رسوب می کند. ناحیه سطح مؤثر از زیرلایه  FTO  (به عنوان الکترود کار استفاده می شود) 1 سانتیمتر × 1 سانتیمتر بود. ورق پلاتین و الکترودهای کالومل اشباع شده (SCE) به ترتیب به عنوان آند و الکترود مرجع استفاده شدند. الکترولیت یک محلول آبی SnCl2 (2mM) و(16mM)    Na2S2O3 بود و محلول آبی InCl3 (1mM)  ایندیم-ناخالصی را ارائه داد. با اضافه کردن H2SO4 رقیق شده ، محلول pHof  از 3.8 به 2.1 کاهش یافت. قبل از فرایند رسوب، FTO و ورق پلاتین تمیزشده و سپس با اتانول / استون و آب مقطر شسته شد. دمای حمام 60 درجه سانتیگراد بود. رسوب روند طی 30 دقیقه انجام شد. علاوه بر این، توسط یک آنالایزر الکتروشیمیایی کنترل کامپیوتری

(potentiostat, Autolab, A3ut71167, Netherlands)

پتانسیل رسوب اعمال شده در 1 V ثابت نگه داشته شد. پس از فرایند رسوب، زیرلایه از حمام خارج و با آب مقطر شسته شد. رابطه زیر مکانیزم تشکیل SnS در الکترود کاتدی را نشان می دهد.

با توجه به واکنش های بالا، Na2S2O3 در واسطه های  اسیدی ناپایدار است.  بنابراین، جدا کردن گوگرد آسان است، و در نتیجه، Sn2 + و S در کاتد (زیرلایه) برای تشکیل SnS کاهش می یابد  . در این مطالعه، SnS خالص و لایه های نازک ایندیم-آلاییده   SnS با استفاده از روش رسوبدهی برقی تهیه شد. SnS نا آلاییده به عنوان I (0)، و لایه های نازک ایندیم-آلاییده   به عنوان I (1) -I (5).  نامیده می شود. با استفاده از تجزیه و تحلیل EDX، درصد اتمی از ایندیم ناخالص ساز در نمونه های I (1)، I (2)، I (3)، I (4) و I (5) به ترتیب 1.30، 2.13، 2.59، 2.90 و 3.58 درصد به دست آمد.

شکل 2: الف) الگوی پراش اشعه ایکس لایه های نازک ایندیم-آلاییده    SnS  و ب) پراش اشعه ایکس برای صفحه (111) [29] .

2.2 ویژگی لایه ها

برای بررسی نوع فاز نمونه های رسوب شده،   سیستم پراش سنج پراش اشعه ایکس (XRD)  فیلیپ X’Pert-MPD  با تابش Cu-Kα مورد استفاده قرار گرفته است.  تجزیه و تحلیل عنصری توسط یک میکروسکوپ  الکترونی اسکن انتشار میدانی TE-SCAN  (FESEM) با پیوست یک تجزیه کننده اشعه ایکس پراکنده انرژی (EDX) حاصل شد.  توپوگرافی نمونه های رسوب شده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM- ARA AFM)  کنترل شد. APHILIPS CM120TEM برای مطالعه شکل و اندازه ذرات SnS  استفاده شد. فوتولومینسانس دمای اتاق واریان كاری اکلیپس (PL) برای تجزیه و تحلیل خواص نوری نمونه های نانوساختار SnS استفاده شد.

3.  نتایج و بحث

3.1تجزیه و تحلیل XRD

آزمون پراش اشعه ایکس (XRD)  روش ناپایداری قوی است که برای تشخیص فاز ساختاری از ترکیبات مختلف استفاده می شود. بنابراین، XRD یک روش منحصر به فرد در تعیین بلورینگی  ترکیب است. شکل 2 (الف) الگوهای XRD توصیف شده از  نمونه های رسوب شده را نشان می دهد. ساختار بلوری همه لایه های رسوب شده ارتورومبیک SnS با JCPDS 039-0354    بود.  همانطور که در این شکل مشخص شد، نمونه های I (0)، I (1)، I (2) و I (3) در طول نمونه های (021) و (111) و نمونه های   I (4) و I (5) در طول (101) و (040) رشد کردند. بنابراین، جالب است که تغییر در جهت گیری ترجیحی لایه های نازک ایندیم-آلاییده    رسوب شده  Sn با توجه به افزایش غلظت ایندیم ناخالص ساز مشاهده شده بود. همچنین هیچ اثری از In، In2O3، و In2S3 یا سایر ناخالصی ها را نمی توان در تمام نمونه ها پیدا کرد. همانطور که در الگوی xRD مشاهده می شود، با افزایش غلظت ناخالص ساز ایندیم، پیک کمتر شدید و گسترده تر می شوند که نشان دهنده کاهش در نمونه های بلوری می باشد. از این رو، آن  افزایش قابل توجهی در نقایص کریستالی و ناسازگاری به تاوجه به ایندیم-آلاییده    را نشان می دهد.

برای بهتر بررسی اثر ایندیم-آلاییده    روی خواص ساختاری SnS، نمودار I-2 θ برای (111)  پیک پراش صفحه (شکل 2 (b)) از کلیه نمونه ها گرفته شده است. تغیر از (111) موقعیت پیک به  θ   2 بالاتر  به علت تغییر در شعاع یونی مؤثر بین Sn2 + (0.93 A) و In3 + (0.80 A) شناسایی شده است.

شبکه های ثابت برای SnS های خالص و لایه  های نازک  ایندیم-آلاییده SnS  با استفاده از رابطه زیر حاصل می شود [30] که (hkl) شاخص های میلر برای صفحاتی با شدت بیشتر، یعنی صفحه های (040)، (021)، (111)، و dkkl مسافت بین مسطح است. جدول 1 پارامترهای شبکه محاسباتی و پارامترهای ساختاری را برای SnS خالص  و نمونه های SnS  ایندیم-آلاییده را خلاصه می کند.  واضح است که جایگزینی In3 + برای Sn2 + در ساختار SnS منجر به کاهش حجم سلول واحد می شود. دلیل این پدیده، شعاع یونهای مؤثرتر In3 + است  که با Sn2 + مقایسه  می شود، که باعث کاهش در dkkl و در نتیجه حجم سلول واحد می شود.

جدول 1: برخی از ویژگی های ساختاری SnS خالص و نمونه های ایندیم-آلاییده SnS  ناشی از الگوهای XRD  می باشد.

شکل 3: تناوب در پارامتهای شبکه SnS خالص و لایه های نازک SnS ایندیم-آلاییده

اثر ایندیم آلاییده بر روی پارامترهای شبکه لایه های نازک SnS در شکل  3 نشان  داده شده است.  همانطور که در این شکل آشکار بود، پارامترهای  شبکه لایه های نازک SnS به دلیل ایندیم آلاییده افزایش یافته است. این وقوع به وضوح نشان می دهد که ناخالصی ایندیم  جایگزین آلاییده در  شبکه    SnS می شود.

با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، بررسی های توپوگرافی نمونه های I (0)، I (1) و I (2) بیش از یک مساحت 6 μm × 6 μm انجام می شود. شکل 4 تصویر AFM از لایه های ذخیره شده را نمایش می دهد. شکل 4 نشان داد که افزایش در مقدار ناخالصی ایندیم  در شبکه های SnS منجر به تغیر درریخت شناسی  دانه مانند به صفحه های نازک رشد ستونی می شود.  علاوه بر این، اندازه دانه از لایه های نازک SnS به دلیل ایندیم آلاییده ضعیف تر شد.  بنابراين، تغيير در ریخت شناسی نانوساختارهاي SnS ایندیم آلاییده نشان مي دهد که ناخالصی ایندیم با موفقیت در شبکه SnS  آلاییده شده است.
3.2 اندازه و فشار کریستالیت

در این بخش، از روش های مختلف برای اندازه گیری اندازه کریستالیت و فشار شبکه استفاده می شود. این روش ها عبارتند از روش شرر،  W-H(  شامل UDM، UDSM،  UDEDM) و روش SSP  می باشد.

شکل 4: تصاویر AFM  برای نمونه های (a) I (0), (b) I (1), and (c) I (2)

3.2.1 روش شرر

با استفاده از الگوهای  XRD، اندازه بلوری (D) از معادله شرر برآورد شده است [31، 32[،

که D، K، و λ اندازه کریستالی هستند، شکل وابسته  ثابت  برابر با 0.94 و طول موج اشعه ایکس تابش Cu-Kα 0.154 056) نانومتر) بود. همچنین، βhkl پیک عرض در نیمه حداکثر شدت (FWHM)، و θB زاویه براگ است. عرض زاويه براگ با ترکیب ابزاری و اثرات مستقل نمونه تشکیل مي شود

اثر ابزاری از افزایش پیک یک نمونه مرجع (سیلیکون) ارزیابی می شود. بنابراین، با توجه به اثر سازنده، βhkl را می توان به صورت زیر بدست آورد: [31[

معادله شرر را می توان با استفاده از βhkl اصلاح شده به شرح زیر تنظیم کرد.

اندازه کریستالیت (D) از شیب cos θ نسبت به 1 / βhkl با استفاده از معادله (5) تخمین زده می شود. در نتیجه، مقدار شیب kλ / مقدار اندازه کریستالیت را نشان می دهد. شکل 5 طرح های شرر از لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS نانوساختار و غیرآلاییده را نشان می دهد. مشخص  است که اندازه کریستالیت D از SnS با توجه به ایندیم-آلاییده کاهش می یابد.  همچنين كاهش درD  لایه های  نازك  غیرآلاییده SnS پس از ایندیم-آلاییده مي تواند به دليل تغيير در شعاع يوني Sn2 + و In3 +.  موثر باشد. بنابراین کیفیت کریستال SnS  غیرآلاییده پس از ایندیم-آلاییده کاهش می یابد  که می تواند به ناسازگاری شبکۀ ایجاد شده نسبت داده شود.
3.2.2  شیوه های W-H

طرح  ویلیامسون-هول (W-H) و اندازه فشار (SSP) دو روش برای برآورد D و فشار شبکه می باشد. در این مقاله، سه مدل از روش W-H شامل  UDM، UDSM، وUDEDM برای برآورد پارامترهای ساختاری استفاده می شود. مدل UDM برای بررسی فشار یکنواخت در شبکه های بلوری پیشنهاد شد. در این روش، فرمول W-H بر اندازه اثر گسترده و تاثیرگسترش فشار متکی است. اثر اندازه گسترده با فرمول  (βDS) (دبی-شرر معادله (3) توصیف می شود، در حالی که اصطلاح گسترش فشار از نقص و تحریف در شبکه های کریستال (معادله (6)) شروع می شود.

در معادله فوق، ε یک حداکثر کشش یا فشار فشرده  و C ثابت است که همانند 4 فرض می شود. رابطه فوق الذکراز دیفرانسیل معادله براگ  در مورد فاصله d و زاویه پراش حاصل می شود.  با توجه به فشار شبکه به عنوان   بررسی و  اصطلاح القاء کششی  به شرح زیر حاصل می شود: [33[

برای بدست آوردن ، معادله (8) به صورت زیر حاصل می شود [34[

با تغیر در معادله فوق الذکر، رابطه W–Hمعادله (9)) حاصل می شود [31[

با توجه به معادله (9)،   D و ε  حاصل می شود. مقادیر جدا y- در ()و شیب   درمقابل نمودار   به ترتیب  نشان می دهد .

شکل 5 نمودارهای شرر از SnS خالص و نانو ساختار ایندیم آلاییده لایه های نازک SnS ، اندازه کریستالیتD  از شیب مناسب خارج شد.

نمودار W–H از SnS خالص، و لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS در شکل 6 نشان داده شده است. همانطور که در این شکل نشان داده شده است، به دلیل تفاوت در شعاع یونی مؤثر یونهای Sn2 + و یونهای In3 + با افزایش مقدار ناخالص –ایندیم در ساختار SnS، D و ε نمونه های ایندیم آلاییده  SnS به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

با توجه به مدول الاستیسیته مواد، هویت آنیزوتروپیک را نشان می دهد، فشار اندک در همه جهت کریستالوگرافی ثابت نیست. بنابراین، با توجه به ماهیت ناهمسانگردی مدول یانگ، روش های   UDSM و UDEDM  برای اندازه گیری خصوصیات ساختاری شبکه های بلوری استفاده می شود. در مدل  UDSM، فرض شده است که تنش شبکه (σ) در تمام جهات کریستالوگرافی یکسان است. بنابراین، رفتار ناهمسانگردی  مدول الاستیک مواد، مسئول عملکرد آنییزوتروپیک فشاراندک  و تراکم انرژی (u)  می باشد.  [35]همانطورکه می دانیم، در منطقه تغییر شکل الاستیک، قانون هوک قابل استفاده و  با توجه به این قانون، σ و ε دارای تغییرات خطی به یکدیگر هستند.

بنابراین استرس  با استفاده از فرمول   حاصل می شود، که σ, ε,  و Ehkl تنش شبکه، فشار شبکه و مدول الاستیک در مسیر عمودی به ترتیب برای  صفحه های بلورین (hkl) شبکه های بلورین  است. بنابراین معادله (9) با قرار دادن مقدار   به شرح زیر اصلاح و حاصل می شود:

شکل 6: طرح های ویلیامز هال UDM برای لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS و SnS نانوساختارخالص

با توجه به معادله فوق، طرح  UDSM با توجه به βcos θ در مقابل 4sin θ / Ehkl  طراحی شده است.  بنابراین،  Dو ε بر اساس جدا  y- و شیب این طرح به ترتیب برآورد می شود.  مدول یانگ در ساختارهای ارتورومبیک به شرح ذیل حاصل می شود:

[36]

که   بردار واحد برای صفحه های خاص (hkl)  و s11، s12، s13، s22، s23، s33، s44، s55 و s66  به ترتیب انطباق الاستیک SnS با مقادیر 11.92، -2.93، -4.32، 10.07، -8.2، 19.08، 19.46، 35.8 و 35.27 (TPa) -1 هستند.  شکل  7 طرح های UDSM برای    SnS  خالص و لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS را  نشان می دهد.

نتایج فوق نشان داد که افزایش مقدار ایندیم-آلاییده  در شبکه SnS باعث به ترتیب کاهش و افزایش در dو  ε می شود. بنابراین، می توان گفت که استرس میکرو کششی در لایه نازک ایندیم آلاییده لایه ها ممکن است ناشی از ایجاد مرزهای دانه باشد [34[.

شکل 7: لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS و طرح های SnS خالص UDSM

شکل دیگری از روش W-H ، UDEDM است. در این روش، تراکم انرژی (u) در تمام جهات کریستالوگرافی بدون تغییر فرض می شود، در حالی که استرس تغییر شکل (σ) آنییزوتروپیک فرض می شود [35[ .  با توجه به  قانون هوک در منطقه تغییر شکل الاستیک، چگالی انرژی (u) به عنوان  تعریف می شود.  بنابراین، فرمول UDEDM با تغیر  معادله (9) بدست می آید

نمودارهای eUDEDM برای تخمین D و u   توزیع شده است. منحنی های UDEDM  با توجه βcos θ  در مقابل 4sin θ / (Yhkl / 2) 1/2.  طراحی شده است. نمودارهای UDEDM  لایه های نازک ایندیم آلاییده   SnS و خالص SnS شکل 8 را نشان می دهد.  در معادله (12)  روشن و واضح بود که D و u  به وسیله جدا Y و شیب تناسب برآورد می شوند. بر اساس معادله (12)، D و u   با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود.

شکل 8: لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS و طرح های SnS خالص UDSM

با توجه به  مدل UDEDM، D و u    ناآلاییده  SnS  به ترتیب پس از ایندیم آلاییده کاهش و افزایش می یابد.  همانطور که قبلا توضیح داده شد،  معرفی  یون 3+ با شعاع یونهای مؤثر مختلف در مقایسه با Sn2 +  در شبکه SnS منجر به ایجاد عدم تطابق و ناقص در شبکه SnS می شود. بنابراین، آن تراکم انرژی را در شبکه کریستالین  ایندیم آلاییده SnS افزایش می دهد. با توجه به  قانون هوک، افزایش در تراکم انرژی سبب  باعث افزایش فشار و تنش شبکه می شود.

ارزش محاسبه شده D از روش W-H  از جمله UDM، UDSM،  UDEDM به خوبی با یکدیگر سازگار است.  به این دلیل  که وجود فشار در مدل های مختلف تجزیه و تحلیل  W-H تاثير اندکی بر میانگین لایه های نازک  D از  SnS  دارد. همچنین، مقدار متوسط ​​اندازه کریستالین بر نمونه های  SnS  ایندیم آلاییده از روش  شرر برآورد می شود.  و تجزیه و تحلیل W-H انحراف را نشان می دهد، که این به دلیل (I)  اثر گسترده فشار و (2) تغییر در میانگین توزیع اندازه ذرات [27] است. نتایج مشابهی  در [31{  مشاهده می شود.
3.2.3روش SSP
تکنیک طرح فشار اندازه (SSP) یکی دیگر از روش های مناسب برای بررسی D و ε است. در این روش،  طبیعت کریستال ها ایزوتروپیک در نظر گرفته شده است [37]. علاوه بر این، مشخصات اندازه کریستال و مشخصات فشار به ترتیب توسط عملکرد لورنتزین و گاوسسی تعریف می شود [26]. با توجه به روش SSP،  معادله زیر برای توصیف رابطه بین ε و D    [38] استفاده می شود.

که  A ثابت برابر با  ¾ ذرات کروی است.

شکل 9: طرح اندازه فشار  (SSP) برای لایه های نازک  ایندیم آلاییده SnS و SnS خالص

با چیدمان    در مقابل   همانطورکه  در شکل 9 نشان داده شده (طرح SSP)، D و ε از لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS و غیرآلاییده   حاصل می شود. با توجه به شکل 9 و معادله (14)، D و ε را می توان از شیب و y- جدا  بدست آورد که  به ترتیب                                               است. نتایج استخراج شده از روش  های شرر، W-H و روش SSP  در جدول 2 فهرست شد. علاوه بر این، مقادیر حاصل شده D  و ε  برای لایه  های نازک ایندیم آلاییده  SnS و SnS  خالص با استفاده از روش های شرر W-H- و SSP در شکل 10 مقایسه می شود. همانطور که در شکل 10 نشان داده شده است، با افزایش مقدار  ایندییم خالص در شبکه SnS،  Dکاهش و پس از آن، ε افزایش یافت. با توجه به این واقعیت  که با معرفی یونهای ایندیوم به شبکه SnS، شبکه با عدم همبستگی مربوط به  شعاع یونهای مؤثر متفاوت یون های In3 + و Sn2 +  است.  نتایج نشان داد که D حاصل شده از روش شررکمتر  از روش SSP W-Hand است.  آن می تواند به علت تاثیر ε  رخ دهد که نشان دهنده اهمیت فشار شبکه می باشد [39]. در نتیجه، می توان گفت که سازگاری خوبی بین پارامترهای ساختاری حاصل شده  از مدل ها UDEDM، UDM، UDSM ، روش SSP و نتایج فرمول  شرر و تصویر TEM وجود دارد.

جدول 2: پارامترهای ساختاری برای لایه های نازک ایندیم آلاییده  و غیر آلاییده  Sn و با استفاده از روش  شرر، W-H و SSP.

شکل 10:  مقایسه بین پارامترهای ساختاری SnS  خالص و نمونه های ایندیم آلاییده  SnS با استفاده از روش های مختلف حاصل شد الف) اندازه بلوری D ب) تنش شبکه ε ج) تنش شبکه σ د) تراکم انرژی  (u)

شکل 11:  تصویر TEM از  نمونه ناآلاییده SnS

3.2.4. روش  TEM

برای کشف واقعیت داده های به دست آمده از تجزیه و تحلیل  XRD، تجزیه و تحلیل TEM  اعمال شد. تجزیه و تحلیل TEM  برای بررسی اندازه و شکل رسوب شده SnS  عالی است.  تصویر  TEM  برای لایه های نازک خالص SnS در  شکل 11نشان داده شده است.در تصویر TEM  واضح است که اندازه ذرات متوسط ​​مطابق با میانگین D توسط تکنیک های SSP W-Hand ارزیابی شده است. 
3.3.  PL

PL یک آزمایش غیر مخرب برای بررسی کیفیت بلورین مواد و طیف PL می تواند  اندازه گیری های XRD را تایید کند.  دمای اتاق  طیف PL  از SnS های خالص و لایه  های نازک ایندیم آلاییده Sn- درشکل 12 ارائه شده و طول موج عکسبرداری 350 نانومتر است.

شکل 12: طیف PL از نانوساختار خالص و لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS با طول موج هیجان انگیز   350 nm(3.54 eV).

شکل 13. ویژگی های I-V از لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS و   ناآلاییده SnS

همانطور که در این شکل مشخص است، دو پیک انتشار شامل پیک  انتشار آبی در 482 نانومتر و  پیک  انتشار سبز در 559 نانومتر برای تمام نمونه ها است. بنابراین،

لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS به عنوان منتشرکننده  آبی و / یا سبز و یا دستگاه های دیگر به علت نوارهای انتشار آبی و سبز استفاده می شود. بر اساس تحقیقات ما، این نوارهای انتشار ممکن است به علت تراکم بالا گوگرد، جای خالی قلع، درون شبکه ای  قلع و گسل های انباشته رخ دهد [40، 41]. لیو و همکاران دو پیک را در  365 و 465  نانومتر برای نانوذرات SnO2  مشاهده کردند  که در اوج 464 نانومتر مربوط به فضای خالی اکسیژن است [42].  پیک انتشار آبی مشاهده شده همانند آنچه در [40، 43] گزارش و انتشار سبز شبیه آنچه که در منبع    [44]  مطالعه  همانطور که  در جریان  نشان داده شده است، انتشار باند SnS به 824 نانومتر رسانده شد (حدود 1.5 EV). همانطور که در شکل 12 روشن است، در مقایسه با لایه های نازک خالص SnS، شدت PL نمونه های ایندیم آلاییده  SnS  کاهش یافت که نشان داد کیفیت بلورین ایندیم آلاییده  SnS کاهش می یابد. این مشاهده  با الگوهای  xRD مناسب است.

3.4. خواص الکتریکی

به منظور بررسی اثر خواص ساختاری بر رفتار الکتریکی لایه های نازک SnS، منحنی های ولتاژ جریان (I-V) (شکل 13) از لایه های نازک ایندیم آلاییده  SnS و غیر آلاییده  SnS  تحت وضعیت محیط طراحی شده است.

رفتار شاتکی در مشخصه جریان ولتاژ برای تمام نمونه ها مشاهده شد. با توجه به شکل 13، با اضافه کردن غلظت در شبکه SnS، در همان ولتاژ ما جریان کمتری داریم، به معنای افزایش در مقاومت الکتریکی لایه  های نازک SnS می باشد. همانطور که در نتایج XRD نشان داده شده، کیفیت بلوری لایه های نازک  SnS پس از ایندیم آلاییده کاهش یافته است. همچنین تراکم جابجایی، مرزهای دانه، فشار شبکه و تنش شبکه  لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS در مقایسه با لایه های نازک ناآلاییده  SnS افزایش یافته است. از این رو، حمل و نقل حامل الکتریکی به علت ایندیم آلاییده  در شبکه SnS دشوارتر می شود. در نتیجه، نتایج منحنی I-V نتایج تجزیه و تحلیل XRD را تایید می کند.

4. نتیجه گیری

شش نمونه  رسوب شده شامل SnS خالص و لایه های نازک ایندیم آلاییده SnS  توسط روش رسوبدهی برقی بر روی زیرلایه  FTO  سنتز شده است.  نتایج الگوهای  XRD  به وضوح نشان داد که تمام لایه های  نازک رسوب شده پلی کریستالی ارتورومبیک بودند. در این تحقیق، بررسی ها گسترده خطی در مورد لایه های نازک ایندیم آلاییده  SnS  و SnS خالص انجام شده است. بنابراین، روش های  شرر، فرم های اصلاح شده   W-H (UDM) و  SSP برای تجزیه و تحلیل گسترش  خطی SnS خالص و SnS  ایندیم آلاییده (با غلظت های مختلف ایندیم ناخالص) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این روش ها نشان می دهد که افزایش در مقدار ناخالصی ایندیم در شبکه SnS منجر به کاهش در اندازه بلوری و افزایش در فشار شبکه می شود. به علت تغییر در شعاع یونی مؤثر یون های In3 + و Sn2 + اتفاق افتاده است. از این رو، جایگزینی In3 + برای Sn2 + در شبکه SnS منجر به ایجاد ناسازگاری در شبکه کریستال SnS می شود. این شبکه ناسازگار مسئول کاهش کیفیت کریستالین و افزایش فشار در شبکه است. علاوه بر این، نتیجه تصویر  TEM  نتایج حاصل شده  ما را تایید می کند.